ANIONSKA POLIMERIZACIJA BUTADIENA

# Franjo Flajšman

Priprava polibutadiena zadanih strukturnih karakteristika

Anionska polimerizacija je polimerizacijski postupak koji omogućuje kontrolu strukturnih i kemijskih svojstava polimera. Ove mogućnosti proizlaze iz slijedećih značajki mehanizma.

1. Jedinstvena je značajka mehanizma anionske polimerizacije da nema reakcije terminacije što znači da polimer “živi” dok se namjerno ne terminira.

2. Raspoloživi monomer raspodjeljuje se jednakomjerno na podjednako aktivne centre inicijacije. Postoji ravnoteža između reakcije propagacije i depropagacije što rezultira u molekulskoj monodisperznosti.

3. Reaktivni krajevi lanca sposobni su za reakcije s drugim tipom monomera što omogućuje pripravu novih klasa blok kopolimera ili terminaciju s raznim reaktivnim skupinama.

U okviru ovog rada razrađen je postupak za pripravu polibutadiena slijedećih karakteristika:

Molekulna masa		3000 – 4000

Mikrostruktura	oko 	80 %	1,4-adicija

OH ili COOH    skupine na krajevima lanca

Uska molekulska raspodjela

Polimer ima važnu primjenu kao jedno od najboljih veziva u formulaciji krutih raketnih goriva.