ZNANSTVENO VIJEĆE ZA NAFTU

Sekcija za petrokemiju u suradnji sa Sekcijom za kemijsko inženjerstvo

Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa

OBAVIJEST O PREDAVANJU

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju koje će

u petak, 21. studenog 2008. u 13 sati

u palači Hrvatske akademije, Zrinski trg 11, Zagreb

u maloj dvorani (1. kat) održati

Dr. sc. Zvonimir Matusinović

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sveučilišta u Zagerbu

pod naslovom:

"Priprava organsko-anorganskih nanokompozita na  temelju kopolimera stirena i metilmetakrilata"

Sažetak predavanja nalazi se u prilogu.

Pročelnik

Sekcije za petrokemiju:

Dr. sc. Franjo Ranogajec, v.r.

Priprava organsko-anorganskih nanokompozita na temelju kopolimera stirena i metilmetakrilata

Zvonimir Matusinović

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

zmatus@fkit.hr

SAŽETAK

Organsko-anorganski nanokompoziti pripravljeni su ugrađivanjem i raspršenjem slojevitog hidroksida (LDH) u polimernim matricama. Kao polimerne matrice istraženi su homopolimeri stirena (S) i metilmetakrilata (MMA) te njihov statistički kopolimer, a kao sasvim novo punilo slojeviti hidroksid, tetrakalcijaluminat-hidrat. LDH je modificiran benzoatnim (B), odnosno undecenoatnim (U) anionima da bi se povećala njegova organofilnost te da bi se povećao međuslojni razmak, što bi omogućilo lakšu ugradnju monomera u njegovu slojevitu strukturu. Modificirani LDH je umješavan u monomere, stiren, metilmetakrilat i njihovu smjesu do postizanja naizgled homogene mješavine. Nanokompoziti su pripravljani dvostupanjskom in situ polimerizacijom pri 60 °C uz azobisizobutironitril (AIBN) kao inicijator radikalske polimerizacije, pri čemu je najčešće dobiven čvrsti i prozirni kompozitni materijal kao produkt. Pripravljeni nanokompoziti karakterizirani su metodama rendgenske difrakcije (XRD), infracrvene spektroskopije (FTIR), diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC), transmisijske elektronske mikroskopije (TEM), termogravimetrijske analize (TGA) i dinamičke mehaničke analize (DMA). Na osnovi rezultata metoda karakterizacije izvedeni su zaključci o stupnju raspršenja i vrsti nastalog nanokompozita.